#  ISO 12944-5:2018

28

|  |
| --- |
| **Lämpliga korrosivitetsklasser/hållbarhetsintervall** |
| **Målningssystem ISO 12944-5** | **Low** | **Medium** | **High** | **Very high** |
| **C2.06** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **C3.06** | **X** | **X** | **X** |  |
| **C4.05** | **X** | **X** |  |  |
| **C5.01** | **X** |  |  |  |

www.teknos.com

 **C**

# TEC2.06 Very high

# TEC3.06 High

# TEC4.05 Medium

# TEC5.01 Low

|  |  |
| --- | --- |
| TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5Målningssystem 180 µm  |  |

1 1.8.2018

TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 -system består av epoxigrundfärg med god vidhäftning till underlaget och mycket goda rostskyddsegenskaper. TEKNOPOX PRIMER 4 kan också användas som grundfärg i stället för TEKNOPLAST PRIMER 3 eller 5 i dessa målningssystem.

Som täckfärg kan användas epoxitäckfärger som har goda mekaniska egenskaper till sin natur och polyuretantäckfärger då det krävs god glans- och kulörbeständighet. Dessa system innehåller också high-solid snabbtorkande polyaspartic-täckfärg som ett alternativ.

Då det krävs att täckfärgen har speciellt god glans- och kulörbeständighet, rekommenderas överlackering av de nedanbeskrivna polyuretan (PUR) eller polyaspartic (PAS) systemen med 40 µm torrfilm av TEKNODUR 0250, 0290 eller 295-900 klarlack. Teknos representant bör konsulteras för att välja den lämpligaste produkten.

Dessa målningssystem är uppbyggda för korrosivitetsklasser C2 – C5 med hållbarhetsintervall very high - low.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **EP**-täckfärg | **PUR**-täckfärg | **PAS**-täckfärg |
| **Produkt** |  | **B1** | **B2** | **B3** | **B4** | **B5** | **B6** | **B7** |
| TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5 | **EP** | 1x100 µm | 1x120 µm | 2x70 µm | 1x100 µm | 1x100 µm | 1x100 µm | 1x100 µm |
| TEKNOPLAST HS 150 | **EP** | 1x80 µm |  |  |  |  |  |  |
| TEKNOPLAST 50 / 90 | **EP** |  | 1x60 µm |  |  |  |  |  |
| TEKNODUR 0050 / 0090 | **PUR** |  |  | 1x40 µm |  |  |  |  |
| TEKNODUR 3410-serien | **PUR** |  |  |  | 1x80 µm |  |  |  |
| TEKNODUR COMBI 3430-serien | **PUR** |  |  |  |  | 1x80 µm |  |  |
| TEKNODUR COMBI 340-811 | **PUR** |  |  |  |  |  | 1x80 µm |  |
| TEKNODUR COMBI 3560-serien | **PAS** |  |  |  |  |  |  | 1x80 µm |
| Total skikttjocklek |  | 180 µm | 180 µm | 180 µm | 180 µm | 180 µm | 180 µm | 180 µm |
| Målningssystemets VOC, g/m² |  | 118 | 148 | 147 / 153  | 126 - 135 | 130 - 144 | 115 | 89 - 132 |

|  |  |
| --- | --- |
| Exempel på Teknos målningssystemkod | **Exempel på målningssystemets uppbyggnad** |
| TEC2.06/VH/**B1** | ISO 12944-5/C2.06-EP (EP180/2-FeSa 2½).  |
| TEC3.06/H/**B3** | ISO 12944-5/C3.06-EP/PUR (EPPUR180/3-FeSa 2½).  |
| TEC4.05/M/**B4** | ISO 12944-5/C4.05-EP/PUR (EPPUR180/2-FeSa 2½).  |
| TEC5.01/L/**B7** | ISO 12944-5/C5.01-EP/PAS (EPPAS180/2-FeSa 2½).  |

Dessa Teknos målningssystem är uppbyggda i enlighet med standarderna ISO 12944:2017-2018. För att nå

hållbarhetsintervall i de specificerade korrosivitetsklasserna är det nödvändigt att försäkra sig om att kvaliteten på stål-

kontruktionens utformning samt stålets och ytans förbehandling helt överensstämmer med ISO 12944.

**Ytans förbehandling** Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av färg samt från vattenlösliga salter.

**Stålytor:** Valshud och rost avlägsnas med blästring till förbehandlingsgrad Sa 2½ (standard ISO 8501-1).

Se enskilda datablad för mera detaljerad information om ovanstående produkter.